SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

30 kwietnia 2008 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Prof. G. Petrakovskiy

Institute of Physics SB RAS, Krasnojarsk, Rosja

wygłosi referat na temat:

„The magnetic structure of multiferroic

NdFe3(BO3)4 and GdFe3(BO3)4”

Przedstawione zostaną wyniki badań właściwości magnetycznych, rezonansowych oraz wyniki niesprężystego rozpraszania neutronów niskosymetrycznych związków NdFe3(BO3)4 i GdFe3(BO3)4. Struktura magnetyczna tych związków zależy od oddziaływań między podsieciami żelaza i ziemi rzadkiej. Dla uzupełnienia tych badań zbadano również  związek YFe3(BO3)4, nie zawierający podsieci ziem rzadkich. Badane związki są antyferromagnetykami poniżej temperatury Neela T(Gd) = 38 K i T(Nd) = 31 K, a ich struktura zdeterminowana jest oddziaływaniami w podsieci żelaza. Anizotropia podsieci żelaza w GdFe3(BO3)4 jest typu łatwa oś a w NdFe3(BO3)4 - typu łatwa płaszczyzna. W przypadku GdFe3(BO3)4 zaobserwowano przejście fazowe typu reorientacji spinów

w temperaturze ok. 10 K. W przypadku NdFe3(BO3)4 tego typu przejścia nie zaobserwowano. Poniżej temperatury 19 K występuje niewspółmierna struktura magnetyczna odpowiedzialna za zjawiska magnetoelektryczne.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski