SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

18 lutego 2009 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Dr A. KOLANO-BURIAN

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

wygłosi referat na temat:

„Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych”

Przedstawione zostaną wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie Metali Nieżelaznych dotyczących głównie materiałów wytwarzanych metodą „melt-spining”. Szczególną zaletą amorficznych i nanokrystalicznych materiałów magnetycznie miękkich otrzymywanych tą metodą, jest możliwość kształtowania ich właściwości magnetycznych poprzez odpowiednio dobraną obróbkę cieplna bądź cieplno-magnetyczną, dzięki czemu znajdują one wiele zastosowań w nowoczesnej technice, w szczególności w elektrotechnice, elektronice i energoelektronice. Przedstawione zostaną konkretne przykłady opracowanych i wdrożonych materiałów przeznaczonych do zastosowania między innymi w zasilaczach impulsowych małej, średniej i dużej mocy o częstotliwości pracy od 20 kHz do 200 kHz, do grzejnictwa indukcyjnego, do przetwornic statycznych dla potrzeb transportu trakcyjnego, do zastosowania w energetyce oraz w przekładnikach prądowych o bardzo dużej dokładności.

Nowoczesne rdzenie magnetycznie miękkie, zastosowane w urządzeniach energoelektronicznych i elektrotechnicznych powodują zmniejszenie gabarytów oraz masy tych urządzeń oraz podwyższają jakość parametrów ich pracy. Aktualnie w Polsce przemysł produkujący urządzenia energoelektroniczne stosuje jako magnetyczne elementy bierne głównie rdzenie ferrytowe. Jednakże na obecnym etapie postępu technologicznego parametry rdzeni ferrytowych dyskwalifikują je, przy zastosowaniu w nowoczesnych urządzeniach. W głównej mierze jest to związane ze zbyt niską wartością indukcji nasycenia (Bs ≈ 0,4 T) oraz niską temperaturą pracy (ok. 120 ºC). Materiały nowej generacji, które w niedługim czasie zastąpią rdzenie ferrytowe charakteryzują się wartością indukcji nasycenia w zakresie Bs = 1,1 - 1,7 T oraz temperaturą pracy od 200 do 300 ºC.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski