SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

4 marca 2009 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Dr Marek WÓJCIK

Instytut Fizyki PAN

wygłosi referat na temat:

„Badania nieporządku strukturalnego w cienkich warstwach stopów Heuslera Co2(Fe, Mn)(Si, Al) metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”

Magnetyczne stopy Heuslera typu Co2XZ (X=Mn, Fe; Z=Si, Al) zaliczane są obecnie do najbardziej obiecujących materiałów dla spintroniki ze względu na wysoką polaryzację elektronów przewodnictwa (100% w stanie półmetalicznym), duży moment magnetyczny (5-6 (B) oraz bardzo wysoką temperaturę Curie (1100 K). Istnieje przekonanie, że wielkość polaryzacji spinowej silnie zależy od nieporządku strukturalnego, który wprowadza nowe stany w przerwie energetycznej wokół energii Fermiego. W trakcie seminarium przestawione zostaną wyniki badań nieporządku strukturalnego metodą NMR dla cienkich warstw stopów Heuslera o składach Co2(Mn, Fe)(Si, Al, Ge) otrzymanych metodą sputtering na podłożu SiO2 i MgO. Widma  59Co (55Mn) NMR wykazują niezwykle silną zależność od chemicznego nieporządku strukturalnego i pozwalają odróżnić idealne uporządkowaną strukturę typu L21 od stanu częściowego nieporządku prowadzącego do struktury typu B2 czy DO3 bądź całkowitego nieporządku chemicznego i struktury A2. Do głównych obserwacji należą: silna korelacja między rodzajem nieporządku a rodzajem atomu w położeniu Z, obserwowana dla materiału objętościowego i dla warstw. Dodatkowo stwierdzono, że cienkie warstwy zawierające Fe wykazują tendencje do wzrostu o bogatej w Fe stechiometrii, a stopień uporządkowania silnie zależy od temperatury wzrostu bądź późniejszego wygrzewania warstwy. Wyniki doświadczalne zostaną przedyskutowane w świetle ostatnich wyników obliczeń teoretycznych wpływu nieporządku na stopień polaryzacji spinowej. Pokazana zostanie doświadczalnie stwierdzona zależność między wielkością nieporządku określonego z badań NMR a wielkością efektu TMR w złączu tunelowym, w którym wykorzystano epitaksjalne cienkie warstwy Co2FeSi0.5Al0.5 osadzone na MgO.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski