SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

8 grudnia 2010 r., o godz. 10:00

w sali D (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Dr Janusz PRZEWOŹNIK

## Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków

wygłosi referat na temat:

„Właściwości magnetyczne i elektronowe wybranych perowskitów manganowych domieszkowanych żelazem i cyną”

Przedstawione i przedyskutowane zostaną wyniki badań wpływu domieszkowania żelazem i cyną na właściwości ferromagnetycznych perowskitów manganowych wykazujących przejście metal-izolator (M-I) i zjawisko „kolosalnego” magnetooporu. Zbadano właściwości magnetyczne i magnetooporowe związków (La0.67Pb0.33)(Mn1-xFex)O3 i (La0.67Sr0.33)(Mn1-xSnx)O3 o TC > RT oraz (La0.67Ca0.33)(Mn1-xSnx)O3–δ otrzymanych różnymi metodami. Ujawniają one identyczną liniową zależność temperatury Curie od stopnia domieszkowania x. Różnice w mikrostrukturze znajdują odbicie w diametralnie różnych zależnościach temperatury TM-I od stopnia domieszkowania x i charakterze („intrinsic”/„extrinsic”) obserwowanych efektów magnetooporowych. Badania mössbauerowskie i NMR 57Fe, 119Sn i 55Mn związków (La0.67Ca0.33)(Mn1-xAx)O3-δ  (LCMO) (A=Fe,  Sn) o TC < RT pokazują niejednorodny charakter przejść magnetycznych i zjawisko mikroskopowej segregacji fazowej ferromagnetyk - paramagnetyk poniżej TC.  Ujawniają również wyraźną zmianę charakteru przejścia w TC ze wzrostem domieszkowania. Przy pomocy spektroskopii mössbauerowskiej 57Fe i 119Sn podjęto również próbę zbadania dynamiki podsieci Mn w i dynamiki spinów Mn w związkach LCMO.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski