SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

1 lutego 2012 r., o godz. 10:00

w sali D (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Prof. Kazimierz Conder

Laboratory for Developments and Methods, Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen PSI, Switzerland

wygłosi referat na temat:

„Nadprzewodzące chalkogenidki żelaza interkalowane metalami alkalicznymi i barem”

Chalkogenidki żelaza interkalowane metalami alkalicznymi A1-xFe2-ySe2 (gdzie A = K, Rb, Cs) wykazują nadprzewodnictwo z temperaturą krytyczną TC ≈ 30  K. Kryształy tych związków o objętości kilku centymetrów sześciennych mogą być otrzymywane metodą Bridgmana. Dla serii takich kryształów przeprowadziliśmy badania strukturalne oraz pomiary zależności TC od składu chemicznego i ciśnienia. Pomiary wykonane metodą rotacji spinu mionu sugerują współistnienie magnetyzmu (TN ≈ 478  K) i nadprzewodnictwa. W strukturze chalkogenidków żelaza interkalowanych barem (BaFe2Se3) warstwy zawierające żelazo i selen zawierają łańcuchy połączonych tetraedrów Fe2Se3. Otrzymane kryształy tych związków wykazują ślady nadprzewodnictwa z TC ≈ 11 K.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski