SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

22 lutego 2012 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Mgr Dariusz Jakub GAWRYLUK

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

wygłosi referat na temat:

„Właściwości strukturalne, nadprzewodzące i magnetyczne chalkogenków żelaza”

Chalkogenki żelaza wykazują najprostszą budowę chemiczną i strukturę krystalograficzną wśród nadprzewodników żelazowych. Mimo niskiej temperatury krytycznej (Tc ~ 8.5 K dla FeSe) można je traktować jako modelowy układ do badań mechanizmu nadprzewodnictwa w związkach żelazowych, w tym fenomenu współistnienia nadprzewodnictwa i magnetyzmu.

Częściowe podstawienie selenu przez tellur stwarza możliwość otrzymania metodą Bridgmana dużych objętościowo monokryształów z Tc do ~ 15 K dla FeTe0.5Se0.5. Z powodu występowania mieszaniny dwóch różnych faz tetragonalnych w optymalnie domieszkowanych kryształach, matryca FeTe0.65Se0.35 o niższej Tc ~ 14 K, ale jednofazowa wydaje się być najlepszą do optymalizacji procesu krystalizacji oraz badania możliwości różnych podstawień. Omówiony zostanie wpływ warunków wzrostu na mikrostrukturę, właściwości nadprzewodzące i magnetyczne. Zaprezentowana zostanie zaskakująca korelacja jakości krystalograficznej monokryształów z szerokością przejścia do stanu nadprzewodzącego. Przedstawione zostaną wyniki badań możliwości podstawienia żelaza przez szereg pierwiastków: Mg, Al, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Sr, Mo, Cd, In, Hg, Pb czy Nd. Pokazany będzie wpływ jonów podstawiających żelazo na temperaturę krytyczną.

Przez interkalowanie metalu alkalicznego (K, Rb, Cs) między płaszczyzny żelazowo-selenowe można podnieść Tc do około 30 K. Omówione zostanie otrzymywanie monokryształów AFe2-zSe2 (A = K, Rb) z topnika oraz metodą Bridgmana. Pokazany zostanie wpływ subtelnych różnic w składzie chemicznym na temperaturę krytyczną.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski