SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

6 marca 2013 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Mgr Sabina LEWIŃSKA

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

wygłosi referat na temat:

Magnetyczne przemiany fazowe w oliwinie niklowym LiNiPO4

Fosfooliwin niklowy należy do grupy związków intensywnie badanych pod kątem przydatności do zastosowania jako katoda w bateriach litowo-jonowych.  Poza aspektem aplikacyjnym materiał ten ma intrygujące właściwości magnetyczne w niskich temperaturach - w szczególności obserwuje się dwuetapowe stabilizowanie się uporządkowania antyferromagnetycznego. Wraz z obniżaniem temperatury następuje najpierw przejście ciągłe do niewspółmiernej fazy modulowanej, a następnie przejście nieciągłe do fazy antyferromagnetycznej.  Przedstawione zostaną wyniki badania właściwości cieplnych (ciepła właściwego), momentu skręcającego i namagnesowania, przeprowadzone w szerokim zakresie temperatur (obejmującym występowanie wspomnianych przemian fazowych), w polu magnetycznym o indukcji do 9 T. Wykonane  zostały badania próbki monokrystalicznej i próbki proszkowej. Zestawienie wyników uzyskanych dla obu tych próbek pozwoliło zinterpretować i opisać teoretycznie niespotykany kształt anomalii ciepła właściwego towarzyszącej wspomnianym przemianom fazowym w próbce proszkowej - jako rezultat istnienia rozkładu temperatur przejścia, związanego z rozkładem rozmiarów ziaren w proszku.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski