SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

17 kwietnia 2013 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Dr Dariusz J. GAWRYLUK

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

wygłosi referat na temat:

Właściwości stanu nadprzewodzącego                        i mikrostruktura monokryształów chalkogenków żelaza

Chalkogenki żelaza – związki zawierające chalkogen (atom z szesnastej grupy układu okresowego) – są wciąż rozszerzającą się rodziną nadprzewodników, o temperaturze krytycznej wynoszącej obecnie nawet do 65 K, charakteryzujących się  prostą budową krystalograficzną.

Obecnie uważa się, że nieporządek strukturalny wywołany na przykład kinetyką wzrostu kryształów czy też niehomogeniczność układu są konieczne do wystąpienia zjawiska nadprzewodnictwa w kryształach chalkogenków żelaza. Zaprezentowany zostanie wpływ faz mniejszościowych na właściwości magnetyczne i nadprzewodzące kryształów FeTe0,65Se0,35. Omówione zostaną również propozycje pozwalające na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń magnetycznych w kryształach Fe-Te-Se.

Wykorzystując techniki SEM/EDX oraz XRD, zbadano możliwość występowania segregacji pierwiastków składowych wzdłuż kierunku wzrostu w kryształach FeTe0,65Se0,35 i FeTe0,5Se0,5. Zaprezentowane będzie jak zmiany składu w kryształach wpływają na ich właściwości nadprzewodzące.

Badania przeprowadzone na monokryształach pokazują, że spośród wszystkich metali tylko kobalt, nikiel i miedź wbudowują się w monokrystaliczną matrycę zastępując jony żelaza. Pokazane zostaną wyniki badań występowania segregacji Fe/TM (TM = Co, Ni i Cu) i Te/Se wzdłuż kierunku wzrostu w kryształach Fe1-zTMzTe0,65Se0,35. Przedstawiony zostanie wpływ niejednorodności układu na właściwości stanu nadprzewodzącego.

Zaprezentowane zostaną wyniki wpływu ciśnienia hydrostatycznego na parametry termodynamiczne stanu nadprzewodzącego w monokryształach FeTe0,5Se0,5. Omówione zostanie również zastosowanie ciśnienia chemicznego, w wyniku interkalacji potasu między warstwy Fe/Se, oraz jego wpływ na parametry stanu nadprzewodzącego.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski