Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

5 listopada 2014 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na który

Mgr Przemysław Iwanowski

Instytut Fizyki PAN

wygłosi referat na temat:

„ Monokryształy i nanocząstki wybranych manganitów i kobaltytów – wytwarzanie i właściwości magnetyczne”

Zostaną przedstawione metody otrzymywania i właściwości magnetyczne wybranych manganitów i kobaltytów lantanowo-wapniowych. Omawiane związki uzyskano wykorzystując metodę syntezy w ciele stałym, wzrost monokryształów z roztworów wysokotemperaturowych, metodę wędrującej strefy stopionej oraz spaleniowe metody otrzymywania nanocząstek. Otrzymane próbki poddano badaniom strukturalnym, elektronomikroskopowym oraz magnetycznym. Pokazany zostanie wpływu zawartości tlenu na właściwości magnetyczne związków La1-xCaxMnO3+. Przedstawiony zostanie również wpływ zmiany rozmiarów nanocząstek związków La0,2Ca0,8MnO3 oraz La0,8Ca0,2CoO3.na ich właściwości magnetyczne.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski