SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

16 grudnia 2015 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

dr Artur Malinowski

(Instytut Fizyki PAN, Warszawa)

wygłosi referat na temat:

“Nasycenie oporności i reguła Kohlera w nadprzewodniku wysokotemperaturowym La1.85Sr0.15CuO4 domieszkowanym Ni”

Brak nasycenia w liniowej zależności oporu od temperatury, spodziewany dla normalnych metali w pobliżu granicy Ioffego-Regela-Motta (IRM) oraz niespełnienie reguły Kohlera w magnetooporze, uznawane są od ponad dwudziestu lat za przykład anomalnych własności stanu normalnego nadprzewodników wysokotemperaturowych.

Podczas seminarium zostaną przedstawione wyniki pomiarów magnetotransportowych cienkich warstw tytułowego miedzianu, otrzymanych metodą ablacji laserowej, wsparte wynikami pomiarów termosiły na próbkach polikrystalicznych. Wprowadzenie do płaszczyzn Cu-O jonów Ni, będących dla nośników ładunku centrami silnego rozpraszania na potencjale kulombowskim domieszki, umożliwiło zaobserwowanie oznak nasycenia oporności w pobliżu granicy IRM dla tego materiału. Analiza magnetotransportu w ramach prostego fenomenologicznego modelu oporników połączonych równolegle wydaje się ujawniać spełnienie reguły Kohlera w ograniczonym zakresie temperaturowym poniżej temperatury otwierania się pseudoprzerwy.

Potwierdza to istnienie na diagramie fazowym miedzianów obszaru poniżej domieszkowania optymalnego,  gdzie – przynajmniej niektóre  – własności stanu normalnego nie odbiegają od tych dla Landauowskiej cieczy Fermiego.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski