SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

27 stycznia 2016 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

dr Tatiana Zajarniuk

(Instytut Fizyki PAN, Warszawa)

wygłosi referat na temat:

“Czy przemiany fazowe w aluminoboranach ziem rzadkich mają charakter kwantowy?”

Aluminoborany ziem rzadkich RAl3(BO3)4 (R- ziemia rzadka) są bardzo interesującymi materiałami,  krystalizującymi w strukturze trygonalnej R32. Jedynym ich składnikiem posiadającym niezerowy moment magnetyczny są jony R. Aluminoborany wykazują duży efekt magnetoelektryczny, którego wielkość silnie zależy od tego, który z pierwiastków z grupy ziem rzadkich zajmuje pozycje R. W zakresie temperatur od 300 do 2 K nie zaobserwowano w tych materiałach żadnych przemian fazowych, a więc podjęte zostały ich badania w temperaturach niższych - do 50 mK. Wykonano pomiary ciepła właściwego (wielkości pozwalającej na wykrycie przemian o dowolnej naturze fizycznej) dla boranów zawierających Dy i Tb. W rezultacie odkryto w obu związkach przejście fazowe zachodzące w temperaturze około 0.6 K. Zostało ono zinterpretowane jako pojawienie się uporządkowania momentów magnetycznych jonów R. Stwierdzono, że temperatura przemiany fazowej obniża się pod wpływem pola magnetycznego przykładanego wzdłuż różnych kierunków krystalograficznych. Uzupełniające badania namagnesowania sugerują, że w aluminoboranach zawierających Tb i Dy pojawia się uporządkowanie ferromagnetyczne, a więc obniżanie się temperatury przemiany fazowej pod wpływem pola magnetycznego jest zachowaniem nietypowym. Przedyskutowana zostanie możliwości wyjaśnienia tego efektu jako związanego z bliskością kwantowego punktu krytycznego i wpływem fluktuacji kwantowych na przemianę.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski