SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

20 kwietnia 2016 r., o godz. 10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Dr Mirosław Werwiński

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

wygłosi referat na temat:

„Właściwości magnetyczne stopów (Fe1−xCox)2B oraz efekt domieszkowania pierwiastkami 5d”

Stopy (Fe1−xCox)2B badane były metodami obliczeniowymi, jak również eksperymentalnie. Wyniki obliczeń namagnesowania nasycenia oraz energii anizotropii magnetokrystalicznej wykazują dobrą zgodność z eksperymentem, z trudnościami w opisie Co2B, dla którego stwierdzono silny wpływ efektów pełnego potencjału oraz korelacji elektronowych. Badane stopy (Fe1−xCox)2B wykazują anizotropię jednoosiową dla zakresu koncentracji kobaltu pomiędzy x = 0.1 i x = 0.5. Prosty model zależności anizotropii od temperatury wskazuje że jej złożone niemonotoniczne zachowanie jest rezultatem zmian w strukturze pasmowej wywołanych osłabieniem oddziaływania wymiany wraz ze wzrostem temperatury. Zbadany został również teoretycznie wpływ domieszkowania podstawieniowego na sieci metalu przejściowego przez pierwiastki z całego zakresu metali przejściowych 5d. Obliczenia ujawniły że domieszkowanie badanego układu pierwiastkami Re oraz W powinno w istotny sposób podnieść wartość anizotropii. Eksperymentalnie, domieszkowanie W nie powiodło się w wyniku formowania się faz niepożądanych. Natomiast pomyślnie wytworzone próbki z Re oraz Ir wykazały anizotropie zgodne z przewidywaniami teoretycznymi. W szczególności domieszkowanie 2.5 % at. Re na pozycjach Fe/Co podniosło energię anizotropii magnetokrystalicznej o 50% w porównaniu do wyjściowego stopu (Fe0.7Co0.3)2B. (Edström et al., PRB 92 (2015) 174413).

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski