SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

20 czerwca 2018 r., o godz.10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

mgr inż. Marcin Polak

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

wygłosi referat na temat:

„Uwodornione związki międzymetaliczne typu La(Fe,Si,Mn)13 - sposób

otrzymywania, właściwości i zastosowanie”

Zbadano międzymetaliczne związki typu La(Fe,Si,Mn)13, poddane nowatorskiemu procesowi uwodornienia. Dodatek manganu i wodoru do ww. związku powoduje zmianę temperatury TC, przez co możliwe jest uzyskanie stopów o maksymalnej zmianie wartości entropii występującej w określonej temperaturze. Opracowano i zweryfikowano technologię ich wytwarzania za pomocą grzejnictwa indukcyjnego oraz zaproponowano i przeprowadzono proces uwodorniania, konkurencyjny w stosunku do obecnie stosowanych. Dla wytworzonych związków wykonano pomiary właściwości magnetycznych w celu stwierdzenia  skuteczności zaproponowanej metody. W celu określenia struktury krystalograficznej i składu fazowego wykonano serię pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej.

Przeprowadzone do tej pory badania pozwoliły na potwierdzenie zalet zaproponowanej technologii wytwarzania tego typu związków za pomocą grzejnictwa indukcyjnego oraz potwierdziły  skuteczność zaproponowanej nowej metody uwodorniania.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak

Henryk Szymczak

Andrzej Wiśniewski