SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w  środę

23 października 2019 r., o godz.10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

Dr Tatiana Zajarniuk

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

wygłosi referat na temat:

„Charakter uporządkowania magnetycznego w aluminoboranach ziem rzadkich. Czy eksperyment potwierdza teorię?”

Związki RAl3(BO3)4 krystalizują się w strukturze trygonalnej R32 (grupa przestrzenna nr 155). Materiały te są atrakcyjnymi obiektami badawczymi, wykazującymi liczne intrygujące właściwości fizyczne.

W referacie zaprezentowane zostaną badania fazowego przejścia magnetycznego odkrytego przez nas w aluminoboranach TbAl3(BO3)4 oraz DyAl3(BO3)4 w ultraniskich temperaturach   (T < 1K), mające na celu zbadanie ewolucji przejścia pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Stwierdzono, że temperatura przemiany fazowej obniża się pod wpływem pola magnetycznego przykładanego wzdłuż różnych kierunków krystalograficznych.

Uzupełniające badania neutronowe oraz namagnesowania sugerują, że w aluminnoboranach zawierających Tb i Dy pojawia się uporządkowanie ferromagnetyczne, a więc obniżanie się temperatury przemiany fazowej pod wpływem pola magnetycznego jest zachowaniem nietypowym. Przedyskutowana zostanie możliwość wyjaśnienia tego efektu, jako związanego z bliskością kwantowego punktu krytycznego i wpływem fluktuacji kwantowych na przemianę.

Badania ciepła właściwego zostały przeprowadzone dla temperatur od 0,1 do 300 K,             z wykorzystaniem opcji Dilution Refrigerator i Heat Capacity urządzenia PPMS. Do badań magnetycznych wykorzystano opracowany przez nas magnetometr hallowski, zainstalowany w opcji Dilution Refrigerator (pracujący do 50 mK), oraz magnetometr SQUID firmy Quantum Design, wyposażony w opcję 3He. Wykonano też badania neutronowe w Instytucie Laue–Langevin w Grenoble.

Badania omówione w referacie są współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki 2018/31/B/ST3/03289.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak / Henryk Szymczak / Andrzej Szewczyk