SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w  środę

11 marca 2020 r., o godz.10:00

w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym

dr Roger Kalvig

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

wygłosi referat na temat:

„Modyfikacja lokalnych własności magnetycznych manganu wprowadzona przez domieszkę węgla

w warstwach  Mn5Ge3C/Ge<111> - badania 55Mn NMR”

Część II

Epitaksjalne warstwy  Mn5Ge3/Ge<111> są potencjalnym źródłem spinowo spolaryzowanych nośników bezpośrednio do Ge, co daje kompatybilność z konwencjonalną elektroniką opartą na Si/Ge. Dodatkowymi zaletami tego układu są wysoka temperatura Curie oraz silna jednoosiowa anizotropia magnetokrystaliczna, w wyniku której obserwuje się prostopadłą orientację namagnesowania dla warstw o grubości powyżej 20 nm. Wprowadzenie domieszek węgla prowadzi do spektakularnego podwyższenia temperatury Curie do ponad 400 K, ale niestety znacząco obniża anizotropię magnetokrystaliczną. Wyniki badań przeprowadzonych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (55Mn NMR) wykazały, że anizotropia magnetokrystaliczna warstw Mn5Ge3  związana jest z niewygaszonym orbitalnym momentem magnetycznym atomów Mn [1]. W celu zrozumienia zmian wprowadzonych przez domieszkę węgla, podjęto badania NMR w warstwach Mn5Ge3C0.2/Ge<111>. W referacie omówione zostaną wyniki badań 55Mn NMR przeprowadzonych w obecności zewnętrznego pola magnetycznego przyłożonego w różnych kierunkach w płaszczyźnie próbki. Interpretacja nietypowych zmian częstotliwości 55Mn NMR w funkcji orientacji pola zewnętrznego zostanie poparta symulacjami kształtu widma NMR z wykorzystaniem modelu uwzględniającego anizotropię pola nadsubtelnego. Określone zostaną liczbowe wartości anizotropii momentu orbitalnego w różnych położeniach Mn dla dwóch ortogonalnych kierunków w płaszczyźnie zarówno w przypadku próbki niedomieszkowanej jak i zawierającej węgiel [2]. Wykażę, że domieszka węgla selektywnie modyfikuje anizotropię momentu orbitalnego jonów manganu w swoim najbliższym otoczeniu, co tłumaczy makroskopowo obserwowane obniżenie anizotropii magnetokrystalicznej.

1) R. Kalvig, E. Jędryka, M. Wójcik, G. Allodi, R. de Renzi, M. Petit and L. Michez, Phys. Rev. B 97, 174428 (2018)

2) R. Kalvig, E. Jędryka, M. Wójcik, M. Petit and L. Michez, Phys. Rev. B 101, 094401 (2 March 2020).

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak / Henryk Szymczak / Andrzej Szewczyk