SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w  środę

25 listopada 2020 r., o godz.10:00

odbędzie się seminarium on-line (link podany jest na stronie IF PAN), na którym

dr hab. inż. Ewa Markiewicz

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

wygłosi referat na temat:

„Własności dielektryczne  BiFeO3,  SrMnO3,  BaMnO3 i  Ba0.5Sr0.5MnO3 wynikające z badań metodami spektroskopii dielektrycznej”

Wykład zostanie poprzedzony wstępem na temat aparatury używanej w Zakładzie Ferroelektryków Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu oraz zasad pomiarowych obowiązujących w spektroskopii dielektrycznej/impedancyjnej. Będą przedstawione: młyn kulowy planetarny Pulverisette 6 stosowany do syntezy próbek ceramicznych oraz szerokopasmowy spektrometr impedancyjny firmy Novocontrol. Krótko przedstawione zostaną metody pomiaru w zależności od zakresu częstotliwości.

BiFeO3 uzyskany w wyniku syntezy mechanicznej należy do materiałów o dużej przenikalności elektrycznej. Wartość ’ zmienia się w funkcji temperatury (125 – 525 K) od 80 (intrinsic) do 106. Metodologia polegająca na wyekstrahowaniu członu związanego z przewodnictwem stałoprądowym z widma strat dielektrycznych pozwala na zidentyfikowanie 3 procesów relaksacyjnych: związanego z przeskokami ładunków pomiędzy kationami poliwalencyjnymi (LTDR), będącego połączonym efektem granic ziaren (MTDR) oraz procesu, za który odpowiedzialne są migracje luk tlenowych.

Prace nad uzyskaniem Ba0.5Sr0.5MnO3 oraz badania jego własności dielektrycznych pozwoliły zaproponować nowy materiał do zastosowania w elektronice i spintronice. Wartość impedancji Ba0.5Sr0.5MnO3 jest pośrednia pomiędzy wartościami impedancji BaMnO3 i SrMnO3. Funkcja impedancji elektrycznego obwodu zastępczego dopasowana do wyników doświadczalnych Z”=f(Z’) pozwala wyróżnić udziały: granic ziaren i wnętrz ziaren. Udział granic ziaren jest reprezentowany przez półokrąg umieszczony po stronie niskich częstotliwości, a udział wnętrz ziaren – przez półokrąg leżący po stronie wysokich częstotliwości. Udział granic ziaren jest dominujący w przypadku BaMnO3, podczas gdy jest on najmniejszy w przypadku SrMnO3. Energia aktywacji przewodnictwa stałoprądowego nie może być określona na podstawie tylko jednego równania Arrheniusa. W przyszłości konieczne są dalsze badania, aby stwierdzić czy polaryzacja elektryczna może być indukowana własnościami magnetycznymi.

Serdecznie zapraszamy

# Roman Puźniak / Andrzej Szewczyk