SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

31 marca 2021 r., o godz.10:00

odbędzie się seminarium on-line (link podany jest na stronie IF PAN),

na którym

dr hab. Piotr Solarz

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

wygłosi referat na temat:

## “GGAG – Gd3Ga3Al2O12

## Krystaliczne materiały optyczne do wszechstronnych zastosowań”

Kryształy GGAG otrzymane przez dra Michała Głowackiego należą do grupy granatów, do której zaliczany jest np. YAG (Y3Al5O12), znany z właściwości laserowych i luminescencyjnych. GGAG stanowi stosunkowo nową matrycę, badaną intensywnie w ostatniej dekadzie. Jako materiał tworzą tzw. roztwory stałe „solid solutions” odznaczające się poszerzeniem linii spektralnych [1]. Roztwory stałe o stechiometrii Gd3Ga3Al2O12 (GGAG) w postaci monokrystalicznej, zawierające domieszki jonów lantanowców ze zbioru Ce3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+,  są zdolne do wydajnej emisji światła widzialnego, w szczególności światła białego, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu czerwonego spektrum [2]. Kryształy posiadają strukturę regularną o parametrach sieci: a = 12.27 Å, V = 1847.60(8) , Z = 8, gdzie Gd3+ koordynowany jest ośmiokrotnie, tworząc dwunastościany foremne CN = 8 (24c) . Jony Ga3+(1)/Al3+(1) tworzą ośmiościany CN = 6 (16a), podczas gdy czworościany CN = 4 (24d) przypisane są Ga3+(2)/Al3+(2) [3]. Dzięki „nieuporządkowaniu” strukturalnemu, szerokości linii Starkowskich w temperaturze ciekłego helu potrafią sięgać aż 30 cm-1, podczas gdy dla analogicznych granatów, szerokości linii spektralnych są o rząd mniejsze.

[1]	P. Solarz, M. Głowacki, M. Berkowski, W. Ryba-Romanowski, Growth and spectroscopy of Gd3Ga3Al2O12 (GGAG) and evidence of multisite positions of Sm3+ ions in solid solution matrix, J. Alloys Compd. 689 (2016) 359–365. doi:10.1016/j.jallcom.2016.07.321.

[2]	P. Solarz, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, A. Watras, M. Berkowski, M. Głowacki, B. Macalik, P. Dereń, Materiał czynny do wytwarzania luminoforów i jego zastosowanie, PL 230121 B1, 2018. https://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-230121-1069208.html.

[3]	R. Lisiecki, P. Solarz, T. Niedźwiedzki, W. Ryba-Romanowski, M. Głowacki, Gd3Ga3Al2O12 single crystal doped with dysprosium: Spectroscopic properties and luminescence characteristics, J. Alloys Compd. 689 (2016) 733–739. doi:10.1016/j.jallcom.2016.07.247.

Serdecznie zapraszamy

Roman Puźniak

Andrzej Szewczyk

Henryk Szymczak