SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

16 listopada 2022 r., o godz.10:00

odbędzie się seminarium on-line (link podany jest na stronie IF PAN),

na którym

prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

(Instytut Fizyki PAN)

wygłosi referat na temat:

“Zjawisko „exchange bias”

w skompensowanych ferrimagnetykach”

W skompensowanych ferrimagnetykach obserwuje się niekonwencjonalne zjawisko anizotropii jednokierunkowej indukowanej oddziaływaniami wymiennymi (EB od ang. exchange bias). Konwencjonalne zjawisko EB związane jest z oddziaływaniem na międzypowierzchni pomiędzy np. ferromagnetykiem i antyferromagnetykiem. W ferrimagnetykach wykazujących temperaturę kompensacji (Tcomp), np.  RFeO3 (R = Er, Nd, Sm) lub GdCrO3 , za efekt EB odpowiedzialny jest mechanizm sprzężenia wymiennego pomiędzy podsieciami ziemi rzadkiej i Fe lub Cr.

Zostaną omówione wyniki dla monokryształów ortoferrytów RFeO3 (R = Er, Nd, Sm). W monokryształach ErFeO3 i NdFeO3 zjawisko EB występuje tylko w bezpośrednimi sąsiedztwie Tcomp (TcompEr =  45 K, TcompNd = 9.2 K), znak HEB zmienia się na przeciwny, gdy przekracza się Tcomp. Monokryształ SmFeO3 wykazuje efekt EB nie tylko w pobliżu TcompSm = 4.8 K lecz także w wyższych temperaturach.

GdCrO3 ma wysoką Tcomp = 144 K. Zjawisko EB obserwuje się w pobliżu temperatury kompensacji lecz tylko dla T > Tcomp. Natomiast poniżej Tcomp zjawisko zanika. Prawdopodobnie odmienne zachowanie (w porównaniu z RFeO3) obserwowane w GdCrO3 wynika z własności momentu magnetycznego Gd, który ma tylko komponentę spinową. Zostanie omówiony także wpływ ciśnienia hydrostatycznego na właściwości magnetyczne tego związku.

Seminarium będzie wygłoszone w języku polskim, slajdy będą w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy

Roman Puźniak

Andrzej Szewczyk

Henryk Szymczak