SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę

18 stycznia 2023 r., o godz.10:00

odbędzie się seminarium on-line (link podany jest na stronie IF PAN),

na którym

dr Jarosław Piętosa

(Instytut Fizyki PAN)

wygłosi referat na temat:

“Wpływ ciśnienia hydrostatycznego

na separację faz magnetycznych i efekt „exchange bias” w złożonych materiałach tlenkowych z rodziny (La,Ba)FeO3”

W złożonych materiałach tlenkowych z rodziny (La,Ba)FeO3, krystalizujących w strukturze perowskitu zaobserwowano silny efekt indukowanej oddziaływaniami wymiennymi anizotropii jednokierunkowej (ang. exchange bias) [1]. Jego głównym przejawem jest przesunięcie pętli histerezy magnetycznej względem początku układu współrzędnych.

W pracy [1] pokazano, jak kombinacja ciśnienia chemicznego, wynikającego z podstawienia lantan-bar oraz zewnętrznego pola magnetycznego może przyczyniać się do osłabiania lub wzmacniania zjawiska „exchange bias”, kosztem fazy ferromagnetycznej w związkach z rodziny LaxBa1-xFeO3 (x = 0,125; 0,25; 0,33).

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki wpływu ciśnienia hydrostatycznego – jako dodatkowego stopnia swobody – na parametry opisujące efekt „exchange bias”.

[1] I. Fita, A. Wiśniewski, R. Puźniak i inni, Phys. Rev. B 95, 134428 (2017)

Seminarium będzie wygłoszone w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy

Roman Puźniak

Andrzej Szewczyk

Henryk Szymczak