SEMINARIUM - ON 3

Uprzejmie zawiadamiamy, że w ŚRODĘ

25 października br., o godz. 10.00

w sali 203 (bud.1) odbędzie się seminarium, na którym

## Mgr Zbigniew Kurant

wygłosi referat na temat:

„Badanie zmian właściwości ultra-cienkich warstw kobaltu pod wpływem struktury otaczających je warstw”

### Streszczenie

Badano, wytworzone techniką MBE w IF PAN, próbki typu: 
Al2O3(11-20)/Mo(110)/Au(dAu)/Co(d)/X(dX)/Au, gdzie X=(Ag, Mo, V, Cr), poszczególne grubości: dAu=0 lub 20nm, 0 < d < 3nm, 0< dX <3nm. Analizowano próbki płaskie oraz typu podwójne, prostopadłe do siebie kliny Co i X (podobnie jak w pracy Phys. Rev. Lett. 89, 8, 87203). Proces wzrostu warstw monitorowano in-situ technikami: RHEED oraz spektroskopii elektronów Augera. Ex-situ próbki badane były w IFD Uniwersytetu w Białymstoku technikami: magneto-optycznej magnetometrii (z wykorzystaniem polarnego, wzdłużnego i poprzecznego efektu Kerra), FMR i MFM. Stwierdzono, że zmiany magnetycznej anizotropii można opisać zależnością:

gdzie wartości parametru charakterystycznego d* dla Ag i Mo wynoszą odpowiednio: ~1nm, 0.1nm. W podobny sposób możemy opisać również zmiany pola koercji.

Stwierdzono nierównoważność interfejsów Mo/Co i Co/Mo. W przypadku wzrostu molibdenu na kobalcie można wnioskować o istnieniu warstwy stopu o grubości: ~0.23nm. Natomiast w przypadku wzrostu kobaltu na molibdenie grubość warstwy stopu oszacowano na 0.08nm; stwierdzono również występowanie silnej magnetycznej anizotropii w płaszczyźnie, zależnej od grubości d, z maksymalną wartością (około 0.11MJ/m3) dla d ~2nm.

Obecność pracowników naukowych Oddziału obowiązkowa, goście mile widziani.

# Roman Puźniak

Andrzej Wiśniewski